STUDI LAPIS PONDASI BAWAH MENGGUNAKAN AGREGAT  KLAS B DENGAN AGREGAT KLAS C PADA PROYEK JALAN BEBAS HAMBATAN / FREE WAY PAKET

4 JEMBATAN MAHAKAM KOTA - BENTUAS

Diajukan oleh : ROY TRI SAPUTRA

10.11.1001.7311.096

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK SIPIL SAMARINDA

2013

STUDI LAPIS PONDASI BAWAH MENGGUNAKAN AGREGAT KLAS B DENGAN AGREGAT KLAS C PADA PROYEK JALAN BEBAS HAMBATAN / FREE WAY PAKET 4 JEMBATAN MAHAKAM KOTA – BENTUAS

Roy Tri Saputra Program Studi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945

INTISARI

Jalan merupakan prasarana  yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan  kehidupan  masyarakat terutama dalam sektor perekonomian dan perindustrian.  Salah satu  langkah  yang harus  diperhatikan  dalam  perencanaan adalah pemilihan bahan perkerasan sesuai dengan kriteria : bahan mudah didapat, dana yang tersedia cukup, ketersediaan peralatan dan SDM yang ada, serta sesuai dengan fungsi jalannya sendiri. Selama ini penggunaan bahan hanya berdasarkan kebiasaan saja, misalnya untuk Lapisan Pondasi Atas (LPA)   selalu digunakan Agregat A, untuk Lapisan Pondasi Bawah selalu menggunakan agregat B. Sebenarnya untuk bahan ini bisa disesuaikan dengan bahan yang ada di lokasi, misalnya LPB  dengan menggunakan Agregat Klas C.Untuk merencanakan tebal lapis perkerasan didaerah yang banyak mempunyai Agregat Klas C sebaiknya lapisan  Pondasi  Bawah  direncanakan  dengan  menggunakan  Agregat  Klas  C

.Agregat Klas C sebelum digunakan harus diuji di laboratorium untuk mengetahui nilai CBRnya dan memenuhi standar speksifikasi yang ada. Dan untuk Lapisan Pondasi Bawah harus mempunyai CBR ≥ 30 %. Hasil analisis menunjukan bahwa Agregat klas C dapat digunakan dan dapat menghemat biaya pelaksanaan.

Kata Kunci : Agregat,Lapis Pondasi,CBR,RAB

PENGANTAR

Jalan merupakan prasarana   yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan  kehidupan  masyarakat terutama dalam sektor perekonomian dan perindustrian. Konstruksi jalan raya adalah suatu tempat/area yang berbentuk jalur yang digunakan sebagai prasarana transportasi, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Jalan raya sudah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan terlebih-lebih setelah menemukan kendaraan beroda diantaranya berupa kereta yang ditarik kuda. Tidak jelas dikatakan bahwa peradaban  mana  yang  lebih  dahulu  membuat  jalan  raya.  Akan  tetapi  hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan jalan raya tersebut. Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong, bahkan juag pengalihan tumbuh- tumbuhan. (Ini mungkin melibatkan penebasan hutan). Berbagai jenis mesin pembangun jalan akan digunakan untuk proses ini. Muka bumi harus diuji untuk melihat kemampuannya untuk menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan diganti dengan tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya di atas lapisan dasar ini akan dilapisi  dengan  satu  lapisan  lagi  yang  disebut  lapisan  permukaan.  Biasanya lapisan permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang dihampar diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu-lintas dan menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Pada Gambar 2.1,  terlihat bahwa beban lalu-lintas diterima oleh permukaan perkerasan melalui bidang kontak roda yang berupa beban terbagi rata  Po. Beban tersebut kemudian disebarkan ke tanah dasar menjadi   P1   yang lebih kecil dari pada daya dukung tanah. Jadi pada prinsipnya perkerasan berfungsi untuk memperkecil tegangan yang terjadi dengan

cara  memperbesar  luasan  bidang  kontak.  Sesuai  dengan  persamaan    sebagai

berikut :

σ = P / A

dimana :

σ  = Tegangan yang terjadi P  = Beban roda kendaraan A  =  Luas bidang kontak

Jadi  semakin  besar  A  maka  tegangan  yang  terjadi  akan  semakin  kecil, sehingga mampu diterima oleh tanah dasar.

Gambar 2.1.  Penyebaran Beban Roda Melalui Lapisan Perkerasan Jalan.

Lapis perkerasaan lentur terdiri dari

a. Lapis Permukaan ( surface course )

b. Lapis Pondasi Atas ( base course )

c. Lapis Pondasi Bawah ( subbase course )

d. Tanah Dasar ( subgrade )

Salah satu faktor yang menentukan tebalnya perkerasan jalan adalah kulitas tanah dasarnya, dan kualitas tanah dasar suatu perkerasan jalan ditentukan dengan nilai  CBR.  CBR  adalah  perbandingan  antara  beban  yang  diperlukan  untuk penetrasi  contoh  tanah  sebesar  0.1"/0.2"  dengan  beban  yang  ditahan  bahan standard pada penetrasi 0.1"/0.2" . CBR dinyatakan dalam persen.Jadi nilai CBR adalah nilai yang menyatakan kualitas tanah atau batu dibandingkan dengan batu pecah standar yang mempunyai nilai CBR 100%. Ada beberapa cara dan alat yang digunakan untuk menentukan besarnya nilai CBR  untuk pekerjaan jalan alat yang sering digunakan adalah DCP (Dynamic Cone Penetrometer). Alat DCP mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1985/1986. Pengujian dengan alat ini akan menghasilkan kekuatan tanah sampai kedalaman  ± 90 cm. Dalam suatu ruas jalan akan mempunyai jenis tanah dan keadaan medan yang berbeda-beda. Demikian juga kekuatan tanah dasarnya juga akan berbeda-beda pula, bervariasi mulai dari yang sangat jelek sampai yang baik. Karena perbedaan tersebut maka tidak ekonomis apabila perencanaan tebal perkerasan didasarkan pada kondisi tanah yang terjelek, sebaliknya apabila didasarkan pada kondisi tanah yang terbaik maka perencanaan perkerasan tentu tidak akan memenuhi syarat. Sebaiknya dalam perencanaan jalan dibagi menjadi segmen-segmen jalan, dimana setiap segmen diambil yang mempunyai daya dukunh yang hampir sama. Jadi Segmen adalah bagian dari ruas jalan yang mempunyai daya dukung tanah, sifat tanah, dan keadaan  lingkungan  yang  relative  sama.Setiap  segmen  mempunyai  satu  Nilai CBR   yang   mewakili   daya   dukung   tanah   dasar   dan   dipergunakan   untuk

merencanakan tebal perkerasan jalan pada segmen tersebut. Nilai CBR yang mewakili  tersebut  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  cara  analitis  maupun grafis.

Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan besarnya volume/kuantitas masing- masing pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Perhitungan Rencana   Anggaran   Biaya   dikelompokkan   sesuai   item   pekerjaan   misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dsb. Selanjutnya dari Rencana Anggaran Biaya  dibuat  rekapitulasi  biaya,  ini  merupakan  hasil  akhir  dari  perhitungan estimasi biaya.

CARA PEMBAHASAN

Perhitungan CBR segmen dengan cara Analitis : Data CBR hasil pengujian adalah sebagai berikut :

CBR segmen = CBR rata-rata – ( CBRmaksimum – CBRminimum ) / R CBR rata-rata :

= 10,6+13,3 + 9,2+ 9,3 + 10,8 + 10,9 + 12,2 + 11,2 + 10,5 + 10,3

10

= 108,3

10

= 10,83 %

Karena jumlah titik ≥ 10, maka nilai  R  = 3,18

CBR minimum              =   9,2

CBR segmen = CBR rata-rata – ( CBRmaksimum – CBRminimum ) / R

= 10,83 - [ 13,3 – 9,2 ]

3,18

= 9,54 %

LHR  awal umur rencana  ( Tahun 2013 )

Mobil Penumpang                              = 393 ( 1 + 0,0678 ) 2  = 448,10   kend/hari Truk 2 As 13 ton                                = 171 ( 1 + 0,0678 ) 2  = 194,97   kend/hari Truk 3 As 20 ton                                = 173 ( 1 + 0,0678 ) 2  = 197,25   kend/hari Truk 5 as 30 ton                                 =  40 ( 1 + 0,0678 ) 2  =   45,90   kend/hari

LHR akhir umur rencana  (Tahun ke-20 )

Mobil Penumpang                  = 519,74 (1 + 0,0678)20 = 1664,07  kend/hari

Truk 2 As 13 ton                                = 226,15 (1+0,0678)20    = 724,06  kend/hari Truk 3 As 20 ton                                = 228,79 ( 1+0,0678)20   = 732,53  kend/hari Truk 5 as 30 ton                                 = 52,90 (1+ 0,0678)20    = 169,37   kend/hari

Menghitung angka Ekivalen (E) masing-masing kendaraan sebagai berikut:

Mobil Penumpang…….………………………0,0002 + 0,0002    = 0,0004

Truk 2 as 13 ton (5+8) ……………………….0,1410 + 0,9238    = 1,0648

Truk 3 as 20 ton (6+7.7) .……………………0,2923 + 0,7452     = 1,0375

Truk 5 as 20 ton (9+(2x5) .………………… 1,0375 + 2(0,1410) =  1,3195

Menghitung LEP

n

LEP   LHR j x C j x E j

j  1

Mobil Penumpang    = 448,10 x 0,50 x  0,0004     = 0,09      kend/hari

Truk 2 As 13 ton       = 194,97 x  0,50 x 1,0648     = 103,80  kend/hari

Truk 3 As 20 ton       = 197,25 x  0,50 x 1.0375     = 102,33  kend/hari

Truk 5 As 30 ton        = 45,61   x   0,50 x 1.3195   = 34,90   kend/hari

LEP    = 236,31 kend/hari

Menghitung LEA

Mobil Penumpang=  1664,07   x 0,50 x 0.0004 = 3,33     kend/hari

| Truk 2 As 13 ton | = | 724,06 | x 0,50 x 1.0648 | = 385,49 kend/hari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Truk 3 As 20 ton | = | 732,53 | x 0,50 x 1.0375 | = 380,00 kend/hari |
| Truk 5 As 30 ton | = | 169,37 | x 0,50 x 1,3195 | = 111,74 kend/hari |

LEA    = 880,56 kend/hari

Menghitung LET :

LET= ½ (LEP + LEA20) ………………½(236,31 + 880,56) = 558,43

Menghitung LER

LER = LET x Umur Rencana / 10  ………… 558,43 x (20/10) = 1116,87

Mencari Daya Dukung Tanah (DDT)

Dari Grafik Korelasi CBR dengan DDT untuk CBR =9,54  % didapat nilai 5,90

DDT

Menetapkan tebal perkerasan dengan LPB Agregat Klas C

-   Koefisien kekuatan relative:

-   Lapisan Permukaan        =  Laston                 a1 = 0.4             d1 = 10  cm

-   Lapisan Pondasi Atas     = Agregat klas A   a2 = 0.14           d2 = 20 cm

-   Lapisan Pondasi Bawah = Sirtu                    a3 = 0.12          d3 = ?

ITP   = a1D1 + a2D2 + a3D3

10,5 = (0.40 x 10) + (0.14 x 20) + (0.12 x  d3)

d3    = 10,5 – (0.40 x 10) – (0.14 x 20)

0.13

d3 = 10,5 – 4 – 2,8

0,12

d3 = 30,83 cm ~ 31 cm

Laston (10 cm)

(Surface Course)

Batu pecah klas A (20 cm)

(Base course) Agregat Klas C (31 cm) (Subbase Course)

Tanah dasar ( Subgrade)

Gambar 4.4 Susunan Lapisan Perkerasaan dengan LPB Agregat Klas C

Menetapkan tebal perkerasan dengan LPB Agregat B

-   Koefisien kekuatan relative:

| - Lapisan Permukaan | = | Laston | a1 = 0.40 | d1 = 10 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lapisan Pondasi Atas - Lapisan Pondasi Bawah ITP = a1D1 + a2D2 + a3D3 | = = | Agregat klas A Agregat klas B | a2 = 0.14 a2 = 0.13 | d2 = 20 cm d3 = ? |

10,5 = (0.40 x 10) + (0.14 x 20) + (0.13 x  d3)

d3 = 10,5 – (0.40 x 10) – (0.14 x 20)

0.13

d3 = 10,5 – 4 – 2,8

0,13

d3 = 28,26 cm  ~ 29 cm

Laston (10 cm)

(Surface Course)

Batu pecah klas A (20 cm)

(Base course)

Batu pecah klas B (29 cm)

(Subbase Course)

Tanah dasar ( Subgrade)

Gambar 4.5 Susunan Lapisan Perkerasaan dengan LPB Agregat klas B

Perhitungan Rencana Anggaran Biaya

Untuk  menghitung  Rencana  Anggran  Biaya  harus  melalui  langkah-langkah  sebagai berikut :

-	Perhitungan Analisa Alat yang bertujuan untuk  menghitung biaya pasti perjam kerja alat melalui perhitungan koefesien yang didapat masing – masing alat yang bekerja dan harga suatu alat.

Tabel 4.11 Harga Alat Berat

| No. | Jenis Alat | Harga |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher Asphalt Sprayer Bulldozer 100-150 Hp Compressor 4000-6500 L\M Concrete Mixer 0.3-0.6 M3 Crane 10-15 Ton Dump Truck 6 Ton Dump Truck 8 Ton Excavator 80-140 Hp Flat Bed Truck 3-4 M3 Generator Set Motor Grader >100 Hp Track Loader 75-100 Hp Wheel Loader 1.0-1.6 M3 Three Wheel Roller 6-8 T Tandem Roller 6-8 T. Tire Roller 8-10 T. Vibratory Roller 5-8 T. Concrete Vibrator Stone Crusher Water Pump 70-100 Mm Water Tanker 3000-4500 L. | 2.500.000.000 930.300.000 255.150.000 1.895.250.000 110.250.000 68.250.000 640.500.000 299.250.000 600.000.000 1.147.125.000 707.000.000 468.400.000 1.440.600.000 1.045.500.000 1.357.500.000 1.200.000.000 1.300.000.000 967.280.000 1.296.000.000 22.050.000 2.000.000.000 14.450.000 336.000.000 |

| 24 | Pedestrian Roller | 1.300.000.000 |
| --- | --- | --- |
| 25 | Tamper | 7.500.000 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012

-	Perhitungan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan,  dari  analisa  alat  serta  harga satuan dasar bahan dan upah maka didapatkan berapa harga satuan perjenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Data harga satuan upah,bahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12 Harga Satuan Upah Pekerja

| NO | PEKERJAAN | KODE | SAT | HARGA SATUAN Rp / Jam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pekerja | L01 | Jam | Rp 9.300,00 |
| 2 | Tukang | L02 | Jam | Rp 12.000,00 |
| 3 | Kepala Tukang | L03 | Jam | Rp 16.000,00 |
| 4 | Mandor | L04 | Jam | Rp 17.100,00 |
| 5 | Mekanik | L05 | Jam | Rp 20.500,00 |
| 6 | Mekanik Pembantu | L06 | Jam | Rp 11.200,00 |
| 7 | Operator Terlatih / Alat Berat | L07 | Jam | Rp 15.500,00 |
| 8 | Pembantu Operator | L08 | Jam | Rp 12.000,00 |
| 9 | Supir Material | L09 | Jam | Rp 12.600,00 |
| 10 | Pembantu Supir / Kenek | L10 | Jam | Rp 10.800,00 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 4.13 Harga Satuan Bahan

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA SATUAN Rp / Jam |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat Kasar | M³ | Rp 327.044,04 |
| 2 | Agregat Halus | M³ | Rp 366.167,00 |
| 3 | Agregat Halus Aspal | M³ | Rp 413.964,00 |
| 4 | Agregat Kasar Aspal | M³ | Rp 306.449,00 |
| 5 | Filler | Kg | Rp 34.000,00 |
| 6 | Aspal | Kg | Rp 39.500,00 |

| 7 | Korosen / Minyak Tanah | LITER | Rp 12.500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Semen | Zak | Rp 65.000,00 |
| 9 | Agregat Klas C | M³ | Rp 243.587,00 |
| 10 | Bensin | LITER | Rp 5.900,00 |
| 11 | Solar | LITER | Rp 8.700,00 |
| 12 | Minyak Pelumas / Olie | LITER | Rp 35.000,00 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

Rekapitulasi Harga Untuk Agregat Klas B

13

Rekapitulasi Untuk Agregat Klas C

14

Kesimpulan

Setelah diadakan perhitungan, dan analisa maka seluruh isi dari Tugas akhir ini dapat  diambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tebal lapisan hasil perhitungan untuk bahan perkerasan alternative I, adalah sebagai berikut :

Lapis permukaan (Laston)                                          : 10 cm Lapis pondasi atas (Agregat A)                                   : 20  cm Lapis pondasi bawah (Agregat B)                               : 29  cm

2.   Tebal lapisan hasil perhitungan untuk bahan perkerasan alternative II, adalah sebagai berikut :

Lapis permukaan (Laston)                                          : 10 cm Lapis pondasi atas (Agregat A)                                   : 20  cm Lapis pondasi bawah (Klas C )                                   : 31  cm

3. Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan lapis perkerasan alternative I memerlukan biaya Rp 2.793.276.000    , sadangkan alterative II memerlukan  biaya  Rp  2.399.939.000  ,  dari  sini  dapat  diambil  kesimpulan bahwa apabila Lapisan Pondasi Bawah yang terbuat dari bahan Agregat B diganti dengan Klas C akan bisa menghemat biaya sabesar Rp 393.337.000

Saran-saran

1. Untuk merencanakan tebal lapis perkerasan didaerah yang banyak mempunyai   Agregat   Klas   C   sebaiknya   lapisan   Pondasi   Bawah direncanakan dengan menggunakan Agregat Klas C .

2. Agregat Klas C sebelum digunakan harus diuji di laboratorium untuk mengetahui nilai CBRnya dan memenuhi standar speksifikasi yang ada. Dan untuk Lapisan Pondasi Bawah harus mempunyai CBR ≥ 30 %.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasaan Lentur

Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen, Yayasan Badan Penerbit PU Hamirhan Saodang, 2004, Konstruksi Jalan Raya, Nova, Bandung.

Hendarsin Shirley L, 2000, Perencanaan Teknik jalan Raya, Politeknik

Negeri Bandung, Jurusan Teknik Sipil, Bandung. Hiks Gary R,Teknik Jalan Raya, Edisi keempat Jilid dua Rochmanhadi, 1985, “Perhitungan Biaya Pelaksanaan dengan

Menggunakan Alat Berat”, Dinas Pekerjaan Umum Sukirman Silvia, 1999, Perkerasan Lentur Jalan Raya, Nova, Bandung. Sunggono Kh, 1984, Buku Teknik Sipil, Nova, Jakarta.