ANALISA PERBANDINGAN KUAT TEKAN BETON DARI CAMPURAN BETON TAMBAH GULA DAN BATUBARA

Oleh :

Ridwan Nor Diansyah ( 1 ), Musrifah Tohir ST., MT.,( 2 ), Syahrul ST.,M. Eng ( 3 )

INTISARI

Kualitas beton bergantung pada bahan-bahan penyusunnya. Besarnya kuat beton dipengaruhi beberapa hal antara lain: fas, jenis semen, gradasi agregat, sifat agregat, dan pengerjaan (pencampuran, pemadatan dan perawatan), umur beton, serta bahan kimia tambahan (admixture).

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  bahan tambah gula murni dan batubara terhadap kuat tekan beton. Variasi penambahan batubara yang digunakan adalah 20% dari berat pasir, sedangkan variasi penambahan gula adalah 20% dari berat semen. Umur pengujian 28 hari dengan benda uji kubus. Mix design menggunakan Metode SNI 03 – 2834 - 1992.

Hasil pengujian kuat tekan beton didapatkan dengan penambahan gula sebesar 20% dari berat semen adalah sebesar 185,023 Kg/cm2. Jadi bisa ditarik kesimpulan penambahan gula 20 % dari berat semen mengakibatkan kuat tekan beton menjadi lemah. Hasil pengujian kuat tekan beton didapatkan dengan penambahan  batubara  sebesar  20%  dari  berat  pasir  adalah  sebesar  219,935

Kg/cm2.  Kesimpulannya  penambahan  batubara  20  %  dari  berat  pasir  juga mengakibatkan kuat tekan beton menjadi lemah.

Kata kunci : Beton mutu tinggi, kuat tekan, batubara, gula murni

1 ) Mahasiswa Pasca Sarjana Progam Studi S I, Fakultas Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945

2 ) Dosen Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 selaku Pembimbing

Utama

3 ) Dosen Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945selaku Pembimbing

Pendamping

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE MIX ADDED SUGAR AND COAL

By :

Ridwan Nor Diansyah ( 1 ), Musrifah Tohir ST., MT.,( 2 ), Syahrul ST.,M. Eng ( 3 )

1)Post Graduate student SI Study Program, Civil Engineering and Environment Departement of 17 Agustus 1945 University

2 ) 3) Faculty of Engineering, Cvil Engineering and Environment of 17 Agustus 1945

ABSTRACT

The Quality of concrete depends on the constituent materials. The amount of concrete strongly influenced by several things, among others: fas, type of cement, aggregate gradation, aggregate properties, and processing (mixing, compaction and maintenance), age of the concrete, and chemical additives (admixture).

The purpose of this study was to determine the effect of pure sugar added materials and coal to the compressive strength of concrete. Additional variations of coal used is 20% of the weight of the sand, while the variation of the addition of sugar is 20% by weight of cement. Age of 28 days with the test specimen cube. Mix design using the method of SNI 03-2834 - 1992.

Concrete compressive strength test results obtained with the addition of pure sugar by 20% of the weight of cement amounted to 185.023 Kg/cm2. So it can be concluded the addition of 20% sugar by weight of cement resulted in concrete compressive strength to be weak. Concrete compressive strength test results obtained with the addition of coal by 20% of the weight of the sand is equal to 219.935 Kg/cm2. In conclusion the addition of coal 20% of the weight of the sand also resulted in concrete compressive strength to be weak.

Keyword : high quality concrete, compressive strength, coal, pure sugar

1.		PENDAHULUAN A.  Latar Belakang

Pada dasarnya pembuatan beton sangatlah mudah, dengan kita mencampur beberapa material dengan sesuai campuran, maka akan mendapatkan kekuatan yang lebih ataupun bisa sebaliknya. Beton banyak digunakan karena keunggulan – keunggulannya  antara  lain  kuat  tekan  beton  tinggi,  mudah  dalam  perawatan, mudah  dalam  pembetukan,  serta  mudah  dalam  mendapatkan  bahan penyusunannya.

Penambahan bahan tambah dalam campuran beton sangat mempengaruhi kekuatan beton itu sendiri, tidak terkecuali penambahan arang batubara dan gula. Tujuan dari penambahan bahan tambah itu sendiri adalah untuk mengubah satu atau lebih sifat – sifat bahan penyusunan beton baik dalam keadaan segar atau

setelah keras.

B.  Rumusan Masalah

Bagaimanakah  pengaruh  bahan  tambah  gula  dan  arang  batu  bara  dalam campuran beton dengan meninjau karakter dan nilai tekan beton.

C.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan tambah gula dan arang batubara dalam campuran beton dengan ditinjau dari kuat tekan beton.

D. Batasan Penelitian

Untuk lebih  menfokuskan  lingkup  penelitian  ini,  karena  luasnya permasalahan,  maka diberikan batasan-batasan dalam penelitian sebagai berikut: Meneliti perbandingan kuat beton dalam campuran beton yang ditambah dengan gula dan arang batubara.

II. LANDASAN TEORI A.  Pengertian Umum

Beton adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat kasar, agregat halus, semen Portland dan air. Beton adalah suatu komposit dari beberapa bahan batu-batuan yang direkatkan oleh bahan ikat. Beton adalah suatu adukan semen dan agregat pasir, batu pecah atau kerikil dengan air yang mengeras apabila telah kering.

B.  Sifat Beton

Berdasarkan sifatnya, beton meliputi : mudah diaduk, dialirkan, di cor, di padatkan, dan diselesaikan, tanpa menimbulkan pemisahan bahan susunan pada adukan dan mutu beton yang disyaratkan   oleh konstruksi tetap di penuhi sifat-

sifat tersebut.

1.   Semen

C.  Bahan Campuran Beton

Semen  berfungsi  sebagai  bahan  pengikat  hidrolis  yang  bekerja setelah dicampur dengan air dan bahan bangunan lainnya.

2.   Agregat Halus ( Pasir )

Untuk pembuatan adukan, diperlukan agregat halus yang biasanya disebut pasir. Dimana ukuran dan ketebalan adukan biasanya ada batasnya yaitu antara 5 sampai 15 mm.

3.   Agregat Kasar ( Batu Pecah )

Pada  umumnya  yang  dimaksud  dengan  agregat  kasar  adalah  agregat dengan besar butir lebih dari 5mm.

4.   Air

Air untuk campuran beton adalah sangat berpengaruh terhadap mutu dan perawatannya. Air juga berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antar agregat.

5.   Bahan Tambah Gula Murni

Gula   adalah   salah   satu   organik   yang   dapat   mempengaruhi   waktu pengikatan semen dan kuat tekan beton.

6.   Bahan Tambah Arang Batubara

Batubara adalah merupakan bahan bakar fosil berupa mineral organik yang dapat mempengaruhi penyerapan air campuran beton dan kuat tekan beton.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian akan dapat berproses dengan lancar, tertata, terarah, dan terencana maka dipergunakan tahapan pelaksanaan seperti tergambar dalam alur penelitian seperti gambar sebagai berikut :

Mulai

Studi Pustaka

Persiapan Bahan dan Peralatan

No

Pengolahan

Data

Yes

Pembuatan Sampel

Proses Pemeriksaan

1. Analisa Saringan

2. Keausan/Abrasi

3. Berat Jenis & Penyerapan

4. Kadar Air

5. Kadar Lumpur & Lempung

6. Berat Isi

7. Pemeriksaan Slump

8. Pemeriksaan Zat Organik

9. Uji Kuat Tekan

Analisa Data

Evaluasi Data

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 Bagan alur penelitian

A. Rancangan Campuran Beton

Campuran beton merupakan perpanduan dari komposit material penyusunnya. Karakteristik dan sifat bahan akan mempengaruhi hasil rancangan. Perancangan  beton  dimaksudkan  untuk  mengetahui  komposisi  atau  proporsi bahan – bahan penyusun beton. Proporsi campuran dari bahan – bahan penyusun beton ini ditentukan melalui sebuah perancangan beton ( mix design ). Hal ini

dilakukan agar proporsi campuran dapat memenuhi syarat teknis serta ekonomis. Contoh daftar rancangan campuran beton K – 250 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rancangan Mix design

| No | Uraian | Tabel/grafikperhitu ngan | Uraian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Kuat tekan yang disyaratkan Deviasi Standard Nilai tambah ( margin ) Kekuatan rata – rata yang hendak dicapai Jenis semen Jenis Agregat : 1. Pasir. 2. Split Faktor air semen bebas ……………….. Faktor air semen maksimum S l u m p………….. Ukuran Agregat Maksimum Kadar air bebas…………… Kadar Semen Kadar semen maksimum Kadar semen minimum Faktor Semen yang disesuaikan Susunan besar butir agregat halus Persen bahan lebih halus dari 4,8 mm…. Berat Jenis rel agregat (kering permukaan ) Berat Jenis Beton Kadar agregat gabungan Kadar agregat halus Kadar agregat kasar | Ditetapkan Ditetapkan Diketahui atau PBI ( K= 1,64 ) Perhitungan Ditetapkan Pecah Pecah Tabel Grafik Ditetapkan Atau PBI Ditetapkan Atau PBI Ditetapkan Atau PBI tabel 11 : 8/7 Ditetapkan Ditetapkan 11 : 13 Grafik Perhitungan Perhitungan Grafik 19 – 12 – 11 Perhitungan 20 - 21 | N/mm2 pada 28 hari Bagian cacat 5 persen N/mm2 atau tanpa Data ……………… ...... x …..= N/mm² ……+ ….= N/mm² Semen Normal type I …. Ex…….. Ex……. …………..( ambil nilai terendah ) …………… S l u m p …….s/d…….. mm …………. mm ……+…….. = …….kg/ m³ ……. + …….= …… kg/m³ ………kg/m³ ………kg/m³ Daerah ( Zone ) susunan Butir No….. ……. % halus Ex. …… ……..% kasar Ex……. ( ……..% x……) + (…….%x……..) ………. Diketahui / dianggap…… ………… kg/m3 ……. - …..- ……-…… = ……kg/m³ ………% x…………. = …….kg/m³ …………. - ……….. = ……. Kg/m³ |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Perancangan Campuran Beton

Campuran beton merupakan perpanduan dari komposit material penyusunnya. Karakteristik dan sifat bahan akan mempengaruhi hasil rancangan. Kreteria dasar perencanaan beton adalah kekuatan tekan dan hubungannya dengan faktor air

semen yang digunakan. Kreteria ini sebenernya kontradiktif dengan kemudahan pengerjaan. Dibawah ini adalah cara perencanaan beton (mix design ) menurut SNI 03 – 2834 – 1992 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  Rancangan mix design Menurut SNI 03 - 2834 - 1992

| No | Uraian | Tabel/grafik perhitungan | Uraian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Kuat tekan yang disyaratkan Deviasi Standard Nilai tambah ( margin ) Kekuatan rata – rata yang hendak dicapai Jenis semen Jenis Agregat : 1. Pasir. 2. Split Faktor air semen bebas Faktor air semen maksimum S l u m p Ukuran Agregat Maksimum Kadar air bebas Kadar Semen Kadar semen maksimum Kadar semen minimum Faktor air semen yang disesuaikan Susunan besar butir agregat halus Persen bahan lebih halus dari 4,8 mm Berat Jenis rel agregat Kering permukaan Berat Jenis Beton Kadar agregat gabungan Kadar agregat halus Kadar agregat kasar | Ditetapkan Ditetapkan ( K= 1,64 ) Perhitungan Ditetapkan Pecah Pecah Tabel 5.2 Grafik 5.2 Ditetapkan Atau PBI Ditetapkan Atau PBI Ditetapkan Atau PBI Tabel 5.5 11 : 8/7 Ditetapkan Ditetapkan 11 : 14 Grafik 2.2 s/d 2.5 Perhitungan Perhitungan Grafik 5.5 19 – 12 – 11 Perhitungan 20 - 21 | 25,00 N/mm2 pada 28 hari Bagian cacat 5 persen 5,0 N/mm2 1,64 x 5,0 = 8,2 N/mm² 25,0 + 8,2 = 33,2 N/mm² Semen Normal type I Tonasa Ex. Palu Ex. Palu 0,62 ( ambil nilai terendah ) 0,60 Slumps 60 s/d 120 mm 38 mm 136,7 + 75 = 212 kg/ m³ 211,7 : 0,62 = 341 kg/m³ 341 kg/m³ 325 kg/m³ 0,62 Daerah ( Zone ) susunan Butir No….. 35 % halus Ex. Palu 65 % kasar Ex. Palu ( 35 % x 2,65 ) + ( 65 % x 2,70 ) 2,68 Diketahui / dianggap 2,7 2375 kg/m3 2375 - 341- 212 = 1821,94 kg/m³ 35,00 % x 1821,94 = 637,68 kg/m³ 1821,94 - 637,68 = 1184,26 kg/m³ |

Dari tabel diatas kita ambil data – data untuk mengisi tabel dibawah ini :

| Banyaknya bahan | Semen ( kg ) | Air (kg/liter) | Agregat halus ( kg ) | Agregat kasar ( kg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tiap m3 dengan ketelitian 5 kg - Setelah dikoreksi tiap m3 - Tiap campuran uji 0,1615 m3 | 341 341 55,15 | 212 225 36,35 -9,128 | 637,68 660 106,61 -2,392 | 1184,26 1090 176,07 11,521 |

Catatan :

Agregat kasar Ex. Palu (   2,752     –     1,779         ) x        1184,6        =  11,521

100

Agregat halus Ex. Palu (  2,511       -    2,886        ) x        637,68         =  - 2,392

100

1)  Beton K 250  Murni

B.  Hasil penelitian

| A. Rancangan campuran beton K – 250 dengan komposisi 65 % untuk agregat kasar ex. Palu dan 35 % untuk agregat halus ex. Palu diperoleh hasil setelah dikoreksi tiap M³. a. | Semen | = | 341 | Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Air | = | 225 | Liter |
| c. | Agregat Halus | = | 660 | Kg |
| d. | Agregat Kasar | = | 1090 | Kg |

B.        Estimasi hasil uji kuat tekan beton pada umur 28 hari untuk agregat kasar ex. Palu dan agregat halus ex. Palu ( Murni ).

| a. | F’cr | = | 269, 36 | Kg/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | S | = | 7,921 | Kg/cm² |
| c. | n = 30 | k = | 1,00 |  |
| d. | F’c | = | 261,439 | Kg/cm² |

2)  Beton K 250 Tambah Gula

| A. Rancangan campuran beton K – 250 yang dengan komposisi 65 % untuk agregat kasar ex. Palu dan 35 % untuk agregat halus ex. Palu diperoleh hasil setelah dikoreksi tiap M³ ditambah campuran gula. Gula = 20 % daripada semen. a. | Semen | = | 273 | Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Gula | = | 68 | Kg |
| c. | Air | = | 225 | Liter |
| d. | Agregat Halus | = | 660 | Kg |
| e. | Agregat Kasar | = | 1090 | Kg |

B.        Estimasi hasil uji kuat tekan beton pada umur 28 hari untuk agregat kasar ex. Palu dan agregat halus ex. Palu ditambah gula.

| a. | F’cr | = | 206,278 | Kg/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | S | = | 21,256 | Kg/cm² |
| c. | n = 30 | k = | 1.00 |  |
| d. | F’c | = | 185,023 | Kg/cm² |

3)  Beton K 250 Tambah Batubara

A.         Rancangan campuran beton K – 250  yang dengan komposisi 65 % untuk agregat kasar ex. Palu dan 35 % untuk agregat halus ex. Palu diperoleh hasil setelah dikoreksi tiap M³ ditambah campuran batu bara.

| a. | Semen | = | 341 | Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | Air | = | 235 | Liter |
| c. | Agregat Halus | = | 528 | Kg |
| d. | Batu bara | = | 132 | Kg |

e.         Agregat Kasar            =  1090   Kg

B.          Estimasi hasil uji kuat tekan beton pada umur 28 hari untuk agregat kasar ex. Palu dan agregat halus ex. Palu ditambah batu bara.

| a. F’cr | = | 234.387 | Kg/cm² |
| --- | --- | --- | --- |
| b.S | = | 14.451 | Kg/cm² |
| c.n = 30 | k = | 1.00 |  |
| d.F’c | = | 219.935 | Kg/cm² |

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilaksanakan kita bisa

lihat rincian kuat tekan beton berdasarkan umur beton dibawah ini :

1.         Hasil kuat tekan Beton murni K 250 dengan agregat kasar ex palu dan agregat halus ex palu adalah 261,439 kg / cm2.

2.         Hasil kuat tekan beton K 250 dengan agregat kasar ex. palu dan agregat halus  ex.  palu  ditambah  campuran  gula  20  %  daripada  berat  semen  adalah

185,023 kg / cm2.

3.         Hasil kuat tekan beton K 250 dengan agregat kasar ex. palu dan agregat halus ex. palu ditambah campuran batu bara 20 % daripada berat pasir   adalah

219,935 kg / cm2.

Dari hasil penelitian didapat dari masing - masing mutu beton diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa bahan tambah gula dan batu bara meyebabkan kuat tekan beton menjadi lemah.

Penelitian ini bisa disimpulkan bahwa gula bisa dimanfaatkan yaitu jika mesin mobil mixer dalam keadaan mati dan didalamnya masih berisi penuh beton maka masukkan lah  gula. Dengan ditaburkan  gula beton didalam mixer akan memperlambat pengikatan beton dan memperlambat penguapan air hasilnya campuran beton perlu waktu yang cukup untuk melakukan polimerisasi ( pengerasan ) jadi memudahkan kita untuk membobok beton didalam mobil mixer tersebut.

B.Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian

dilaboratorium untuk mendapatkan hasil yang optimal sebagai berikut :

A.        Pemeriksaan  parameter  pengujian  material  harus  lebih  teliti,  bila  hasil yang didapat meragukan maka dapat dilakukan pengulangan pengujian.

B.        Air yang digunakan untuk perawatan (perendaman) beton harus bersih dari kotoran-kotoran  dan  suhu  dalam  bak  perendaman  harus  dijaga  tetap  normal dengan suhu ± 26°C – 30°C.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyono, Tri, Ir., 2004, Teknologi Beton, Andi Publishing, Yogyakarta.

Murdock, L.J. dan Brook K.M. (1991). Bahan dan Praktek Beton, Terjemahan

Stephany Hindarko, Erlangga, Jakarta.

Murgiyanto. (2003). Tinjauan Pemakaian Abu Batu Bara Terhadap Karakteristik Beton dengan Menggunakan Faktor AirSemen 0.45, Fakultas Teknik Universitas MuhammadiyahSurakarta, Surakarta.

Priyanto, B.H. (2004). Analisis Kuat Tekan Dan Tarik Beton Mutu Tinggi dengan Penambahan Fly Ash pada Perendaman Air Laut, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Rifa’I, M. (2005). Pemakaian Variasi Bahan Tambah Larutan Gula dan Abu Arang Briket Pada Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Subakti, A. (1995). Teknologi Beton Dalam Praktek, Institut Teknologi Sepuluh

Nopember, Surabaya.

Tjokrodimuljo, K. (1996). Teknologi Beton, PT Naviri, Yogyakarta.